00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Eclipse™_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Eclipse™

Numéro d’ordre.  1

Description:

Plage acoustique sans encadrement composée d’un panneau acoustique de 40 mm fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q). Le panneau acoustique à bords droits (finition A) présente des côtés peints et une surface visible extrêmement mate, lisse, blanche et antistatique, type Rockfon® Eclipse™ ou équivalent. La face arrière de la plage acoustique est pourvue d’un voile acoustique blanc offrant une excellente réflexion de la lumière et de la chaleur.

Le montage du Rockfon® Eclipse™ se fait à l’aide d’ancrages en forme de spirale et de sets de suspension réglables composés d'un câble métallique de 1500 mm et d'un crochet de fixation de sécurité (Solution Contour Classic ou Solution Contour Design). Le câble métallique se fixe à l’anneau d’ancrage en forme de spirale pour fixation à la construction existante, un système-T24 ou plafond en plâtre.  Il est possible de fixer directement le Rockfon Eclipse au soffite à l'aide du set de suspension directe. L'espace entre la plage acoustique et le plancher support sera de 45 mm. Montage selon les directives de montage Rockfon® System Eclipse Island™.

Matériaux:

Dimensions:

Carré 1160 x 1160 x 40 mm (9 kg/îlot)

Rectangle 1160 x 580 x 40 mm (5 kg/îlot)

Rectangle 1760 x 1160 x 40 mm (13 kg/îlot)

Rectangle 2360 x 1160 x 40 mm (17 kg/îlot)

Triangle 1160 x 1005 x 40 mm (4 kg/îlot)

Circle 1160 x 1160 x 40 mm (7 kg/îlot)

Circle 800 x 800 (3 kg/îlot)

Hexagone 1160 x 1006 x 40 mm (6 kg/îlot)

Ovale 1760 x 1160 x 40 mm (10 kg/îlot)

Freeform 1760 x 1160 x 40 mm (9 kg/îlot)

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux pour plafond sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

Les étiquettes CE indiquent un Aeq (m²/element)  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

| Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carré 1160 plage seule (hauteur de suspension: 13 mm) Carré 1160 plage seule (hauteur de suspension 500 mm) Carré 1160 rangée de 5 items, 300 mm distance (hauteur de suspension 500 mm) Rectangle 1760 module seul (hauteur de suspension: 13 mm) Rectangle 1760 module seul (hauteur de suspension: 500 mm) Rectangle 2360 module seul (hauteur de suspension: 500 mm) Circle 1160 module seul (hauteur de suspension: 13 mm) Circle 1160 module seul (hauteur de suspension: 500 mm) Triangle 1160 module seul (hauteur de suspension: 500 mm) Hexagone 1160 module seul (hauteur de suspension: 500 mm | 0,2 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 0,3 0,4 0,2 0,5 | 0,9 1,1 1,1 1,7 1,8 2,1 0,9 0,8 0,5 1,0 | 1,7 2,0 1,8 2,7 2,8 3,7 1,4 1,5 1,0 1,7 | 1,7 2,5 2,3 2,6 3,7 4,7 1,5 1,9 1,4 2,3 | 1,6 2,7 2,5 2,5 3,9 5,4 1,4 2,0 1,5 2,4 | 1,6 2,7 2,5 2,4 3,8 5,4 1,3 2,0 1,5 2,3 |

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1; Rectangle 2360: Classe A2-s1,d0.

Réflexion à la lumière et diffusion lumineuse:

Valeur Y (ISO7724-2): Réflexion à la lumière 87%; diffusion lumineuse > 99%

Brillance (ISO 2813): 0,80%

Blancheur, valeur-L (ISO 7724):  94,5

Entretien

Ces panneaux pour faux plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux ou se nettoient au moyen d’un chiffon humide.

Résistance frottement humide (EN ISO 11998:2007):  Classe 1.

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement

Entièrement recyclable

Empreinte carbone

6.12 kg d’éq. CO2 (du berceau à la sortie d’usine)

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Cradle to Cradle Certified® : Silver

Rockcycle® collecte et recycle la laine de roche usagée.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  st

Code de mesure: