00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Panneau Acoustique 554 1200 x 600 x 50_60 mm_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Industrial Light T24 A 1200 x 600 x 30_50_100 mm

Numéro d’ordre.  1

Description:

Plafond suspendu, constitué de panneaux industriels autoportants en différentes épaisseurs (30 mm env. 2,3 kg/m²) (50 mm env. 2,7 kg/m²) (100 mm env. 5,2 kg/m²) à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q. Les panneaux de plafond aux bords légèrement peints sont recouverts sur leur face visible d'un voile minéral préimprimé de couleur blanche, naturelle ou noire, de type Rockfon® Industrial Light ou équivalent. La face arrière est recouverte d'un voile minéral naturel.

Rockfon® System T24 A™  est composé de panneaux pour plafond à bords droits (A)  et du système à ossature visible Chicago Metallic™ T24 Hook 850, Blanc Mat 11 (traitement de surface: blanc mat.  Couleur face visible: 11; Blancheur, valeur-L: 93), composé de profilés porteurs et d'entretoises (dimensions de 24 x 38 mm) en acier galvanisé et recouvert d’un primer.  Les profilés porteurs sont posés tous les 1200 mm. Suspension à l'aide de suspentes rapides. Les entretoises de 1200 mm sont placées  tous les 600 mm  perpendiculairement sur les profilés porteurs. Une cornière de rive-L est posée sur le pourtour. Hauteur minimale de suspension: 150 mm.

Matériaux:

Dimensions modulaires:

1200 x 600 x 30/50/100 mm

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

C/0N

Réflexion à la lumière:

Valeur Y (ISO7724-2): Blanc: 77% / Nature: Non déterminé / Noir: 4%

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

| Epaisseur (mm) | Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | Classe | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 200 | 0,45 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 0,95 |
| 50 | 200 | 0,50 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 1,05 |
| 100 | 200 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 1,10 |

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible.  De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.

Isolation thermique

Conductivité thermique :

λD = 0,037 W/mK

Résistance thermique :

30 mm : R = 0,80 m2K/W

50 mm : R = 1,35 m2K/W

100 mm : R = 2,70 m2K/W

Entretien

Ces panneaux pour faux plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux.

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

M1 et Indoor Climate Label

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: