00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Rocklux®_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Rocklux®

Numéro d’ordre.  1

Description:

Capot Rockfon® Rocklux® ou équivalent,  constituée de  panneaux en laine de roche Rockfon® (110 kg/m³), épaisseur de 30 mm, munis sur la face extérieure d'une feuille d'aluminium renforcée, et sur la face intérieure d'un voile minéral naturel, conçu comme un capot insonorisant et /ou résistant au feu au-dessus des luminaires.

Le capot en laine de roche est livré à plat. Les joints verticaux sont assemblées avec une bande en aluminium autocolante. Le capot en laine de roche est poser au dessus des luminaires pour limiter les transmissions de bruits. Dans le cas d'exigences anti-feu au plafond, cette hotte est utilisée conformément aux rapports feus pertinents lors de l'utilisation d'appareils d'éclairage.

Matériaux:

Dimensions modulaires:

Dimension extérieure capot:

785 x 785 x 160 mm

1460 x 425 x160 mm

Dimension intérieure capot:

725 x 725 x 130 mm  ( pour luminaire modulation 600x600mm)

1400 x 365 x 130 mm (pour luminaire modulatie 1200x300mm)

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

Stabilité 30 - REI30 - REI60 selon les rapports feus pertinents

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible.  De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: