00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Sonar® Dznl_AEX, 600 mm_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Sonar® Dznl/AEX, 600 mm

Numéro d’ordre.  1

Description:

Plafond suspendu, constitué de panneaux autoportants  (env.  3,4 kg/m² (20 mm); 4,1 kg/m² (25 mm)

kg/m²) fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q). Les panneaux pour plafonds ont des bords complètement obturés et sont recouverts sur la face visible d’un voile minéral avec une surface blanche acoustiquement ouverte en structure stuc projeté (poids couche de finition env.  350  g/m²) type Rockfon® Sonar® ou équivalent. L’autre face est recouverte d’un voile minéral naturel.

Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™  est composé de panneaux pour plafond Dznl/AEX et du système à ossature semi-visible en acier galvanisé et recouvert d’un primer Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100 Blanc Mat 11 combiné avec le Chicago Metallic™ T24 Hook 850 Blanc Mat 11 (traitement de surface: blanc mat.  Couleur face visible: 11; Blancheur, valeur-L: 93). Les profilés porteurs visibles (lisse plate type 3100, largeur 100 mm) sont montés suivant un entraxe de 1200/1500/1800/2100/2400 mm. Suspension à l'aide de suspentes Nonius. Les entretoises en Z invisibles, type Z 19x40 (Z 19x50 pour 2100 x 600 mm / Z 19x70 pour 2400 x 600 mm) sont montés tous les 600 mm.  Prévoir chaque 4ième profilé un profilé en Z avec crochet, type ZH 19x40 (ZH 19x50 pour 2100 x 600 mm / ZH 19x70 pour 2400 x 600 mm). La finition périphérique est une cornière de rive-L 24 x 24 mm. Hauteur minimale de suspension: 200 mm.

Matériaux:

Dimensions modulaires:

1200 x 600 x 20 mm

1500 x 600 x 20 mm

1800 x 600 x 20 mm

2100 x 600 x 25 mm

2400 x 600 x 25 mm

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux pour plafond sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

1/C/0N

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

Les étiquettes CE indiquent un alpha-w  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

| Epaisseur (mm) | Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | Classe | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | 200 | 0,50 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | A | 0,95 |

Isolation acoustique:

L'isolation acoustique longitudinale  (“room-to-room”) est testé selon EN ISO 140-3:  Dn,f,w (C;Ctr): 27 (-1;-4) dB.

| Stabilité au feu (selon NBN 713.020) / Résistance au feu (selon EN13501-2:2016) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions | Profilés | Classification | Structure du soffit |
| 1200 x 300/600 x 20 mm 1500 x 300/600 x 20 mm 1800 x 300/600 x 20 mm | Bandraster + Profilé en Z | Stabilité 30 | Béton Béton/Poutres aciers Bois (1) |
|  |  | REI30 | Béton Béton/Poutres aciers laminé à chaud |
|  |  | REI60 | Béton gravier Béton gravier/Poutres aciers (2) |

profil de rive L

(1) si capacité portante plancher R30

(2) si capacité portante des poutres aciers R60

Selon rapport de classement 2019-A-070 B Rev1 (stabilité au feu) + 2019-A-070 C/D Rev1 (résistance au feu)

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible.  De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.

Réflexion à la lumière:

Valeur Y (ISO7724-2): 85%

Salles propres

ISO Classe 5

Entretien

Ces panneaux pour faux plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux. Ces panneaux peuvent être nettoyés avec des solutions diluées à base de ammoniaque, peroxyde d’hydrogène, chlore et ammonium quaternaire.

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

M1 et Indoor Climate Label

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Cradle to Cradle Certified® : Silver

Rockcycle® collecte et recycle la laine de roche usagée.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: