00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Soundstop™ 21 dB_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Soundstop™ 21 dB

Numéro d’ordre.  1

Description:

Rockfon® Soundstop™ Barrièreschot 21 dB ou équivalent, constituée d'un panneau rigide de laine de roche avec une densité de 70 kg/m² , épaisseur 65mm, muni sur les deux faces d’une feuille d’aluminium renforcée, à monter dans un système de lisse plate de 100 mm.

Les panneaux sont posés à froid, côte à côte. Les panneaux sont montés au dessus des cloisons de séparation dans une lisse plate, entre le  faux-plafond est la construction architectonique pour augmenter l'isolation acoustique longitudinale. Les joint verticaux sont obturés avec une bande d’aluminium autocollante.

Matériaux:

Dimensions modulaires:

1200 x h x 65 mm

Hauteur (h) selon la hauteur du plénum.

Certification CE

Les panneaux ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

Isolation acoustique:

L'isolation acoustique directe est testé selon EN ISO 140-3. Isolation acoustique directe: Rw (C;Ctr): 21 (-1;-4) dB.  Isolation acoustique longitudinale: Dn,f,w (C;Ctr) à 55 (-3; -10) dB

Réaction au feu

Les panneaux sont classifiés CE Classe C-s1,d0 suivant la EN 13501-1

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: