00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Soundstop™ 33 dB_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Soundstop™ 33 dB

Numéro d’ordre.  1

Description:

Rockfon® Barrière Soundstop™ 33 dB ou équivalent, constitué de deux panneaux rigides de laine de roche (110 kg/m3) chacun de 30 mm d'épaisseur, munis sur les 2 faces extérieures d'une feuille d'aluminium renforcée, et sur les 2 faces intérieures d'un voile minéral naturel.   Les panneaux sont collés ensemble avec entre les deux panneaux des écarteurs de 6mm. Les barrières sont posés les unes contre les autres.

Les panneaux sont posés à froid en quinconce. Les panneaux sont montés au dessus des cloisons de séparation dans une lisse plate, entre le  faux-plafond est la construction architectonique pour augmenter l'isolation acoustique longitudinale.  Les joint verticaux sont obturés avec une bande d’aluminium autocollante.

Matériaux:

Dimensions modulaires:

1200 x h x (30 mm + 6 mm + 30 mm)

Hauteur (h) selon la hauteur du plénum.

Certification CE

Les panneaux ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

Isolation acoustique:

L'isolation acoustique directe est testé selon EN ISO 140-3. Isolation acoustique directe: Rw (C;Ctr): 33 (-2;-7) dB.

Réaction au feu

Les panneaux sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible.  De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: